金 特 夫  KING TURF

# 体育用人造草产品技术规格书

| 文件编号 | KT-PRD-S01 | 版本 | V1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生效日期 | 〔填写〕 | 受控状态 | 受控模板 |

# 一、标准产品定义

| 项目 | 标准配置 |
| --- | --- |
| 产品型号 | KT-FB50-12000D-165 |
| 推荐用途 | 专业训练、校园及社会足球场地（项目适用性须技术评审） |
| 草丝结构 | PE单丝，直丝；绿色双色 |
| 草高 | 50 mm |
| 总Dtex | 12,000 Dtex |
| 行距 | 5/8 inch |
| 簇密度 | ≥10,500 针/㎡ |
| 针数 | 165 针/米（标称） |
| 底布 | 双层PP基布+网格增强层 |
| 背胶 | 丁苯乳胶；如需PU背胶须在订单中明确 |
| 标准卷宽 | 4.00 m |
| 标准包装 | 卷芯+防潮外包装；单卷唯一卷号 |
| 执行标准 | GB/T 20394-2019；项目另有更高标准时按合同技术附件执行 |

# 二、批次检验与放行

| 检验类别 | 检验项目 | 放行要求 |
| --- | --- | --- |
| 首件 | 颜色、草高、针距、密度、背胶、幅宽 | 与批准样及生产指令一致 |
| 过程 | 克重/纱线用量、簇绒外观、漏针、色差 | 超限隔离并评审 |
| 成品 | 外观、尺寸、卷号、标签、包装 | 检验合格后方可入库 |
| 型式/第三方 | 耐候、力学、有害物质、渗水等 | 按适用标准、客户或招标要求 |

# 三、储运与施工提示

卷材应平码、避雨、避晒、远离热源和化学污染，装卸不得折弯、拖拽或刺破包装。

铺装前核对卷号、色批和排版图；同一区域按排版顺序展开并静置释放应力。

施工胶粘剂、接缝带、填充物和施工参数应与批准的系统方案配套，不得擅自替换。

最终产品参数以订单、批准样、批次检验报告和合同技术附件共同确定。

# 四、订单参数确认

| 订单号 | 项目 | 颜色/色批 | 卷号范围 | 数量（㎡） | 技术确认 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 〔填写〕 | 〔填写〕 | 〔填写〕 | 〔填写〕 | 〔填写〕 | 〔签字〕 |