金 特 夫  KING TURF

# 足球用人造草系统规格书

| 文件编号 | KT-PRD-S02 | 版本 | V1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生效日期 | 〔填写〕 | 受控状态 | 受控模板 |

# 一、标准配置

| 参数 | 标准配置/控制要求 |
| --- | --- |
| 用途 | 社会足球、训练、校园或项目约定场景 |
| 草丝 | PE直丝；低摩擦、高耐磨配方；颜色按封样 |
| 草高 | 40/50/60 mm，标准优先50 mm |
| Dtex | 8,800/12,000/14,000，按使用强度选定 |
| 行距 | 5/8 inch |
| 密度 | ≥10,500针/㎡；高频方案≥12,600针/㎡ |
| 底布/背胶 | 复合PP底布；丁苯或PU背胶按项目环境选定 |
| 系统组成 | 草坪+接缝+石英砂+弹性颗粒+可选减震垫 |
| 包装 | 4 m标准卷宽；卷号、批次、长度和色批可追溯 |

# 二、适用标准与系统验证

产品草坪执行GB/T 20394-2019；场地使用要求按GB/T 22517.5及合同约定；如声称FIFA等级，必须使用已批准系统并完成实验室与现场测试，不得仅凭单一草坪参数宣称。

# 三、项目确认与放行

确认使用等级、每周使用小时数、鞋钉类型和维护资源。

确认石英砂、弹性填充、减震垫的材料、粒径、用量和批次。

确认基础、排水、拼接、划线、施工环境和现场测试责任。

# 四、批准记录

| 客户/项目 | 批准型号 | 批准样编号 | 检测报告 | 技术批准 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 〔填写〕 | 〔填写〕 | 〔填写〕 | 〔填写〕 | 〔签字〕 | 〔填写〕 |