金 特 夫  KING TURF

# 中小学足球场人造草系统规格书

| 文件编号 | KT-PRD-S03 | 版本 | V1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生效日期 | 〔填写〕 | 受控状态 | 受控模板 |

# 一、标准配置

| 参数 | 标准配置/控制要求 |
| --- | --- |
| 用途 | 中小学人造草面层足球场地 |
| 基础型号 | KT-SC50-12000 |
| 草高/Dtex | 50 mm / 12,000 Dtex |
| 密度/行距 | ≥10,500针/㎡ / 5/8 inch |
| 系统材料 | 草坪、胶粘剂、接缝带、填充物、减震垫均须纳入材料清单 |
| 有害物质 | 按GB 36246及项目要求完成材料和成品场地检测 |
| 运动性能 | 按GB/T 43566及合同约定完成实验室/现场检验 |
| 追溯 | 所有进场材料保留批次、报告、用量和铺装区域记录 |

# 二、适用标准与系统验证

适用GB/T 43566-2023、GB 36246-2018及项目所在地教育、环保和验收要求；如合同标准更严，从其规定。

# 三、项目确认与放行

不得用普通景观草替代学校体育系统。

材料进场、施工配比、场地分区和检测报告必须形成追溯链。

未经技术和质量批准不得替换填充物、胶粘剂、减震垫或草坪批次。

# 四、批准记录

| 客户/项目 | 批准型号 | 批准样编号 | 检测报告 | 技术批准 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 〔填写〕 | 〔填写〕 | 〔填写〕 | 〔填写〕 | 〔签字〕 | 〔填写〕 |