金 特 夫  KING TURF

# 门球及多用途短草规格书

| 文件编号 | KT-PRD-S05 | 版本 | V1.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生效日期 | 〔填写〕 | 受控状态 | 受控模板 |

# 一、标准配置

| 参数 | 标准配置/控制要求 |
| --- | --- |
| 用途 | 门球、休闲运动、多功能活动区 |
| 草高 | 门球10-15 mm；多用途15-25 mm |
| Dtex | 5,000-8,000 |
| 结构 | 曲丝或直曲混织；PP/PE按球速与耐久选择 |
| 密度 | 25,200-63,000针/㎡，按针距和行距换算确认 |
| 填充 | 门球通常石英砂填充；用量经球速试铺确认 |
| 关键性能 | 平整度、球滚动、摩擦、防滑、排水和耐磨 |
| 放行 | 必须完成小样/试铺并由客户确认球速和脚感 |

# 二、适用标准与系统验证

执行合同技术附件、批准样和项目运动性能要求；门球场应以试铺后的球速、方向稳定性和平整度作为关键确认依据。

# 三、项目确认与放行

在量产前完成至少一组实物小样或试铺。

砂的粒径、洁净度、干燥度和填充量须作为系统参数管理。

场地基础平整度不合格时不得仅靠增加填充补偿。

# 四、批准记录

| 客户/项目 | 批准型号 | 批准样编号 | 检测报告 | 技术批准 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 〔填写〕 | 〔填写〕 | 〔填写〕 | 〔填写〕 | 〔签字〕 | 〔填写〕 |